## Slide 1: О нестационарной реакции сыпучей среды на периодические сдвиговые деформации
В.П. Косых, С.В. Лавриков, А.Ф. Ревуженко
ИГД СО РАН
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-17-00008, https://rscf.ru/project/21-17-00008/.

## Slide 2
Введение
Обычно считается, что при циклическом сдвиге за 30 – 50 циклов сыпучий материал переходит в стационарное состояние и диаграммы напряжений и дилатансии становятся периодическими. Однако, результаты полученные при исследовании влияния длительных слабых динамическим воздействий на геосреду дают основание предположить существование отклонений в стационарности диаграмм.
В представленной работе были проделаны опыты, в которых число циклов сдвиговых деформаций уже после достигнутого «стационарного состояния» составляло десятки тысяч.

## Slide 3: Влияние слабых динамических воздействий на эволюцию напряжений в сыпучей среде

## Slide 4: Показатели Херста
Зависимость нормированного размаха давления от ширины интервала N (числа ударов): а – первый датчик; б - второй

## Slide 5: Прибор простого сдвига
размеры камеры нагружения – 9090×130 мм.
Схема прибора
Измерительное устройство

## Slide 6: ПРИБОР ПРОСТОГО СДВИГА
Опыты проводили на кварцевом песке со средним размером частиц 0.8 мм.
Высота засыпки материала составляла 120 мм.
Нагружение заключалось в циклических сдвигах камеры относительно центрального положения на угол 0.8 и 2.5
Скорость нагружения составляла 0.5 – 1 /сек.
Измерялись усилие сдвига, угол сдвига, высота образца нормальные напряжения в образце.

## Slide 7: Первичные диаграммы измеряемых параметров
Начало опыта
Установившаяся стадия

## Slide 8: Зависимости сдвиговых усилий и нормальных напряжений от угла и числа циклов нагружения (начало опыта)

## Slide 9
Зависимость максимальных напряжений от числа циклов нагружения при =0.8

## Slide 10
Зависимость максимальных напряжений от числа циклов нагружения при =2.5

## Slide 11: Выводы
1. Установлено, что значение максимальных нормальных напряжений в сыпучем материале, при многократных циклических сдвигах, колеблется с амплитудой, достигающей 35% относительно их средней величины.
2. Процесс изменения максимальных напряжений при циклических сдвигах обладает «памятью» и имеет фрактальный характер.
3. Полученный результат дает основание считать, что длительные слабые периодические воздействия в других ситуациях, как и в описанных выше опытах, также дают непериодические реакции.

## Slide 12
Спасибо за внимание!